ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

FONDO A 38

| Описание продукта: | Прозрачный порозаполняющий полиуретановый грунт |
| --- | --- |
| Применение | Окраска изделий из массива и шпона. Мебель в сборе, панели, погонаж. |
| Характеристики: | Высокая укрывистость, высокая прозрачность, быстрое отверждение, хорошо поддается шлифованию (ручное и автоматическое). Тиксотропный. Для повышения тиксотропности и нанесения электростатикой смеси рекомендуется использовать отвердитель INLL0105. Для повышения сухого остатка использовать отвердитель INUR0038. |
| Метод нанесения: | Распыление. Обычный пистолет или безвоздушный способ Airless. Стандартные рекомендации по нанесению: Первый слой 120-150 г/м2, спустя 45-60 минут второй слой 140-180 г/м2 (при порозаполнении увеличить норму расхода 150-200 г/м2). |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отверждение: | Отвердитель (или фотоинициатор): |  |  |  |  |  |  |  | 50 | %: |  | INLL0101, INLL0105, INUR0038 |  |
|  | Ускоритель: |  |  |  |  |  |  |  |  | %: |  |  |  |
| Коррекция вязкости: |  |  |  | 20 – 30% DILL000N, DILL0002 DILS0ACL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРИ 20ºC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сухой остаток (%): |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность: |  |  | 0,98 ± 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость (”): |  | 45 – 55 |  |  | Форд: |  | 4 | Индекс тиксотропности: |  |  |  |  |  |
| Жизнеспособность A+B+растворитель: |  |  |  |  |  |  | >4 часа |  |  |  |  |  |  |
| ДАННЫЕ ПО СУШКЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (20 / 25°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От пыли: |  |  | (около) |  |  | 15 |  |  |  |  | (минут) |  |  |
| На отлип: |  |  | (около) |  |  | 40 |  |  |  |  | (минут) |  |  |
| Полное отверждение: |  |  | (около) |  |  | 6 |  |  |  |  | (часов) |  |  |
| Штабелирование: |  |  | (около) |  |  | 6 |  |  |  |  | (часов) |  |  |