ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

BASECOAT А 186

| Описание продукта: | Полиуретановый порозаполняющий белый грунт. Возможна пигментация тонирующими пастами. |
| --- | --- |
| Применение | Окраска изделий из массива и МДФ. Применяется в качестве заполняющей грунтовки при нанесении покрытий на мебель, двери, стулья, выточенные детали и МДФ. Может применяется в случае, при котором требуется большая эластичность. |
| Характеристики: | Высокая укрывистость, быстрое отверждение, хорошо поддается шлифованию (ручное и автоматическое). Тиксотропный. |
| Метод нанесения: | Распыление или безвоздушный способ Airless. Стандартные рекомендации по нанесению: Первый слой 120-180 г/м2, спустя 45-60 минут второй слой 120-180 г/м2 (при порозаполнении увеличить норму расхода 150-200 г/м2). |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отверждение: | Отвердитель (или фотоинициатор): |  |  |  |  |  |  |  | 50 | %: |  | INUR0310, именяется втытация тонирующими пастами. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 INLL0105 |  |
|  | Ускоритель: |  |  |  |  |  |  |  |  | %: |  |  |  |
| Коррекция вязкости: |  |  |  | 10 – 30% DILL0002, DILL000N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРИ 20ºC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сухой остаток (%): |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность: |  |  | 1,34 ± 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость (”): |  | 60 – 70 |  |  | Форд: |  | 6 | Индекс тиксотропности: |  |  |  |  |  |
| Жизнеспособность A+B+растворитель: |  |  |  |  |  |  | >3 часа |  |  |  |  |  |  |
| ДАННЫЕ ПО СУШКЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (20 / 25°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От пыли: |  |  | (около) |  |  | 15 |  |  |  |  | (минут) |  |  |
| На отлип: |  |  | (около) |  |  | 30 |  |  |  |  | (минут) |  |  |
| Полное отверждение: |  |  | (около) |  |  | 4 |  |  |  |  | (часов) |  |  |
| Штабелирование: |  |  | (около) |  |  | 4 |  |  |  |  | (часов) |  |  |