ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

FONDO A 3054

| Описание продукта: | Прозрачный акриловый грунт |
| --- | --- |
| Применение: | Окраска изделий из массива и шпона. Мебель в сборе, панели, стулья, погонаж, где необходима полуоткрытая пора, а также тонированные под цвет «выбеленного дерева» или «слоновой кости». |
| Характеристики: | Высочайшая прозрачность, быстрое отверждение, хорошо поддается шлифованию (ручное и автоматическое). Максимальная устойчивость к пожелтению. При увеличении количества катализатора В3051 до 30%, увеличивается прочностная характеристика. Может использоваться при окраске паркетной доски. |
| Метод нанесения: | Распыление, подходит для нанесения лаконаливом. Стандартные рекомендации по нанесению: Первый слой 110-130 г/м2, спустя 45-60 минут второй слой 110-130 г/м2 (по необходимости). |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отверждение: | Отвердитель (или фотоинициатор): |  |  |  |  |  |  |  | 10-35 | %: |  | INUR3051. |  |
|  | Ускоритель: |  |  |  |  |  |  |  |  | %: |  |  |  |
| Коррекция вязкости: |  |  |  | 20 – 30% DILL0002, DILL000N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРИ 20ºC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сухой остаток (%): |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность: |  |  | 0,9 ± 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость ( ): |  | 28 - 32 |  |  | Форд: |  | 4 | Индекс тиксотропности: |  |  |  |  |  |
| Жизнеспособность A+B+растворитель: |  |  |  |  |  |  | >4 часа |  |  |  |  |  |  |
| ДАННЫЕ ПО СУШКЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (20 / 25°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От пыли: |  |  | (около) |  |  | 15 |  |  |  |  | (минут) |  |  |
| На отлип: |  |  | (около) |  |  | 30 |  |  |  |  | (минут) |  |  |
| Полное отверждение: |  |  | (около) |  |  | 6 |  |  |  |  | (часов) |  |  |
| Штабелирование: |  |  | (около) |  |  | 8 |  |  |  |  | (часов) |  |  |