ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

VERNICE A 4900

| Описание продукта: | Прозрачный полиуретановый лак для наружных работ. |
| --- | --- |
| Применение: | Предназначен для увеличения стойкости древесины к атмосферным явлениям. |
| Характеристики: | Сбалансированная эластичность и твердость, тиксотропность и порозаполнение, хорошая прозрачность. Имеет высокую адгезию, не требует предварительной шлифовки наносимой поверхности А184). Может применяться как материал для внутренних работ, в помещениях с повышенной влажностью. |
| Метод нанесения: | Традиционное распыление. В зависимости от применяемости нанести в один либо два слоя. В зависимости от типа работ наносится в количестве 120-160 гр/м2. |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отверждение: | Отвердитель (или фотоинициатор): |  |  |  |  |  |  |  | 50 | %: |  | INUR0330 |  |
|  | Ускоритель: |  |  |  |  |  |  |  |  | %: |  |  |  |
| Коррекция вязкости: |  |  |  | 10 – 30% DILSACL, DILL000N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРИ 20ºC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сухой остаток (%): |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность: |  |  | 0,96 ± 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость (”): |  | 25 – 30 |  |  | Форд: |  | 4 | Индекс тиксотропности: |  |  |  |  |  |
| Жизнеспособность A+B+растворитель: |  |  |  |  |  |  | >2 часа |  |  |  |  |  |  |
| ДАННЫЕ ПО СУШКЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (20 / 25°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От пыли: |  |  | (около) |  |  | 40 |  |  |  |  | (минут) |  |  |
| На отлип: |  |  | (около) |  |  | 120 |  |  |  |  | (минут) |  |  |
| Полное отверждение: |  |  | (около) |  |  | 24 |  |  |  |  | (часов) |  |  |
| Штабелирование: |  |  | (около) |  |  | 24 |  |  |  |  | (часов) |  |  |