ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

VERNICE VT5 LUCIDO

| Описание продукта: | Прозрачный полиакриловый лак для стекла. |
| --- | --- |
| Применение: | Предназначен для создания глянцевого эффекта на изделиях из стекла. Может использоваться как промежуточное покрытие при окраске стекол. |
| Характеристики: | Высокая прозрачность. Хорошая адгезия к изделиям из стекла. Проверку адгезии проводить не ранее чем 72 часа. |
| Метод нанесения: | Очистить и обезжирить стекло. Нанесение традиционным распылением в один слой. Безвоздушное распыление не применимо. Количество нанесения 80-120 гр/м2. Нанесение последующих слоев в виде эмали, при температуре сушки 20°C не ранее чем 12 часов. |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отверждение: | Отвердитель (или фотоинициатор): |  |  |  |  |  |  |  | 20 | %: |  | INUR0140 |  |
|  | Ускоритель: |  |  |  |  |  |  |  |  | %: |  |  |  |
| Коррекция вязкости: |  |  |  | 10 – 40% DILS000N, DILS000S, DILS0АСL, DILL0403. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРИ 20ºC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сухой остаток (%): |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность: |  |  | 0,95 ± 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость (”): |  | 25 |  |  | Форд: |  | 4 | Индекс тиксотропности: |  |  |  |  |  |
| Жизнеспособность A+B+растворитель: |  |  |  |  |  |  | >4 часа |  |  |  |  |  |  |
| ДАННЫЕ ПО СУШКЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (20 / 25°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От пыли: |  |  | (около) |  |  | 15 |  |  |  |  | (минут) |  |  |
| На отлип: |  |  | (около) |  |  | 60 |  |  |  |  | (минут) |  |  |
| Полное отверждение: |  |  | (около) |  |  | 16 |  |  |  |  | (часов) |  |  |
| Штабелирование: |  |  | (около) |  |  | 24 |  |  |  |  | (часов) |  |  |